## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            36311-3

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 14.0   Vr: 23.0   Ve: 77.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2026
Poznámka:

## Běžná prohlídka 22.09.2015            36311-3

Datum prohlídky: 22.09.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- bez výrazných změn
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: V nejbližší době 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2016

### Fotodokumentace

| IMG_3356 | IMG_3357 |
| --- | --- |
| IMG_3358 | IMG_3359 |
| IMG_3360 | IMG_3361 |

### Fotodokumentace

| IMG_3362 | IMG_3363 |
| --- | --- |
| IMG_3364 | IMG_3365 |
| IMG_3366 |  |

## Běžná prohlídka 12.11.2015            36311-3

Datum prohlídky: 12.11.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- bez výrazných změn
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: V nejbližší době 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_6421 | IMG_6422 |
| --- | --- |
| IMG_6423 | IMG_6424 |
| IMG_6425 | IMG_6426 |

## Běžná prohlídka 17.08.2016            36311-3

Datum prohlídky: 17.08.2016
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo 
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: V nejbližší době 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | pohled na NK |
| --- | --- |
| prostor pod mostem | levá strana mostu |
| zohýbané zábradlí | pravá strana mostu |

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 25.08.2017            36311-3

Datum prohlídky: 25.08.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro zataženo
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny degradace betonu (kaverny) hlavně OP1
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí, trhliny

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: V nejbližší době 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Svitavy

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
| pravá strana mostu | OP1 |
| OP1 | OP2 |

### Fotodokumentace

| OP2 | krajní trámy- obnažená výztuž |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK a OP1 |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pravá strana NK | pravé zábradlí |
| --- | --- |
| levé zábradlí |  |

## Běžná prohlídka 20.07.2018            36311-3

Datum prohlídky: 20.07.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 24.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny degradace betonu (kaverny) hlavně OP1
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí, trhliny

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Svitavy

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| OP1 | OP1 |
| --- | --- |
| pohled na NK a OP2 | OP2 |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo | pohled proti směru staničení |
| zábradlí vpravo | pravá strana mostu |

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 06.10.2018            36311-3

Datum prohlídky: 06.10.2018
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: Bc. Radek Soukup
Směr popisu: ve směru liniového staničení z Moravské Chrastové na Brněnec (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy bez provedení sond nelze zjistit, založení pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry - masivní, betonové s úložnými prahy a cementovou omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla - krátká rovnoběžná betonová s cementovou omítkou, plynule navazující na regulaci vodoteče s nábřežními zdmi.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Nosná konstrukce je na opěrách uložena přímo. 
Mostní závěry jsou podpovrchové, nebo zcela chybí.

Izolační systém
Hydroizolace je pravděpodobně vanová do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Most je kolmý, světlost kolmá 5,40 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový rošt, 5ks trámů š/v=20/38 cm, osově 1,00 m, konstrukční v. 0,40 m, koncové příčníky. Pohledové plochy krajních trámů jsou opatřeny cementovou omítkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka - živičná š. 7,40 m, příčný sklon oboustranný, podélný sklon proti směru staničení. 
Krajnice zpevněná živičná.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy - železobetonové monolitické v. 0,12 m s omítkou, s přesahy nadbetonované 0,20 m.

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí - po obou stranách ocelové s horizontální výplní 2 madly trubkové, v. 1,00 m, 2 pole.

Cizí zařízení na mostě
Není pozorováno.

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
Nejsou provedeny.

Území pod mostem a přístupové cesty
V území pod mostem se nachází regulované koryto Bělského potoka.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
- v mostním listu chybí základní údaje s popisem konstrukce mostu

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- vodorovné trhliny v místě úložného prahu a pod ním 
- degradace betonu, opady omítnutí 
- lokálně průsaky a vápenné výluhy v trhlinách, místy zelené zbarvení

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- zhoršení stavu, pokračuje zatékání mostovkou 
- jsou patrné průsaky a vápenné výluhy pod římsami, průsaky do spodní stavby
- poruchy těsnosti, lokální mokré stopy po zatékání zejména na okrajích NK
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- zhoršení stavu, pokračuje zatékání na okrajích mostovky a na úložné prahy 
- krajní trámy na obou stranách mostu potečené, průsaky pod římsami, vápenné výluhy, zelené zbarvení omítky 
- u krajních rámů odkrytá korodující hlavní výztuž 
- deska mostovky, drobně opadané krycí vrstvy, místy koroze třmínků výztuže

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- převrstvená cca 0,15 m nad úroveň římsy (přitížení nosné konstrukce)
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- průsaky v omítce pod římsou, narušený povrch omítky, výluhy
- poruchy v místech nepřiznaných dilatací, počínající trhlinky 
- zvětralý beton horních ploch říms (degradace betonů), uchycena drobná vegetace a výkvět
- místy odpadnutý beton spodní hrany římsy (prorýsovaná koroze výztuže)

Odvodňovací zařízení
- v ploše krytu na mostu se drží srážková voda

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí 
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům (nevhodné zakončení zábradlí na levé straně)
- na začátku mostu na pravé straně vychýlené sloupky a deformovaná madla nárazem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E05 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- pod mostem koryto potoka s bahnitým náplavem (nejvíce podél OP1)
- svahy jsou porostlé náletovou vegetací 
- přístup pod most dobrý

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.
Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit svislé dopravní značky č. B13 a E05 omezující aktuální zatížitelnost dle závěrů z hlavní prohlídky. Zajistit opravu aktuálních údajů uvedených mostním pasportu a mostním listu.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Na začátku a na konci osadit mostní tabulky s evidenčním číslem.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích.
            Termín splnění: pravidelně 

Opravit a vyrovnat deformované zábradelní díly na pravé straně mostu, příp. výměna konstrukce zábradlí odpovídající normě ČSN 73 6203.
            Termín splnění: do 1 roku 

Odtěžit nánosy naplavenin a vyčistit území pod mostem od zachycené vegetace.
            Termín splnění: do 1 roku 

Vytvořit dilatace v římsách, opravit silně poškozené části. Sanovat povrch říms a opatřit hydrofobním nátěrem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Ošetření korodující výztuže trámů, vytvoření krycí vrstvy vhodnou sanační metodou.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit poruchy a výškové deformace krytu na mostě a předpolí.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vzhledem k nejasnému původu hodnot zatížitelnosti mostu ověřit zatížitelnost statickým výpočtem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit generální opravu a sanaci mostního objektu včetně výměny hydroizolace.
            Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje paní Markétou Justovou, DiS.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 11.0   Vr: 18.0   Ve: 61.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaté z mostního pasportu a byly redukovány koeficientem stavebního stavu alfa 0,8.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu | Opěra na konci mostu |

### Fotodokumentace

| Podhled nosné konstrukce | Mostní římsa vlevo |
| --- | --- |
| Mostní římsa vpravo | Mostní zábradlí |
| Mostní zábradlí vlevo | Mostní zábradlí vpravo |

### Fotodokumentace

| Vozovka na mostě | Území pod mostem |
| --- | --- |
| Povrchově zvětralý beton OP1 vlevo | Stav NK, odkrytá korodující výztuž krajního 1.trámu |
| Detail výztuže krajního trámu | Degradace povrchu levé mostní římsy, výkvět |

### Fotodokumentace

| Olámaná spodní hrana pravé mostní římsy | Nenormové zakončení zábradlí na pravé straně |
| --- | --- |
| Poškozená konstrukce zábradlí vlevo na konci mostu | Prohnutá konstrukce zábradlí vlevo na konci |
| Povrchová koroze mostního zábradlí | Výšková deformace a poruchy krytu vozovky |

### Fotodokumentace

| Výspravy krytu vozovky | Naplaveniny podél OP2 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 12.04.2019            36311-3

Datum prohlídky: 12.04.2019
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 3.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny degradace betonu (kaverny) hlavně OP1
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí, trhliny
- degradace povrchu OP1
- vodorovné trhliny v místě úložného prahu

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční
- zatéká podél říms, vápenné výluhy

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních trámů, odkrytá korodující výztuž
- desky mostovky- opadané krycí vrstvy, koroze třmínků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- výško nerovnosti v asf. krytu vozovky

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

hloubkově sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Svitavy

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2022

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| vozovka na mostě | pohled ve směru staničení |
| zábradlí vpravo | pravá strana mostu |

### Fotodokumentace

| OP1 | OP1 |
| --- | --- |
| OP1 | OP2 |
| OP2 | OP2 |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pravá strana křídlo u OP2 |
| --- | --- |
| pravá strana křídlo u OP1 | římsa vpravo |

## Běžná prohlídka 16.06.2020            36311-3

Datum prohlídky: 16.06.2020
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - trhliny, vápenné výluhy, stopy po zatékání, degradace zdiva ve větší míře u OP1, na dvou provizorních opěrách ve středu zachycené naplavené nečistoty
- křídla - rozpad zdiva vpravo u OP2 (vymleté zdivo)

Izolační systém
- poruchy - stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně degradace zdiva s obnaženou korodující výztuží, olámané boční hrany
- stopy po zatékání v krajních částech

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - degradace povrchu, místy odpadlé krycí vrstvy
- vozovka - praskliny, výtluky, výspravy
- na krajnicích uchycené nečistoty a drobná vegetace

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčním číslem a dodatková tabulka E13 omezující zatížitelnost 
- zábradlí - deformované díly (vpravo), koroze

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezený (nízká světlost, vyšší hladina vody)

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- osadit dodatkovou tabulku E13 omezující zatížitelnost (B13 již je)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

- sanovat poškozená místa opěr a křídla (vpravo u OP2)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- opravit deformované díly zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Svitavy.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2022

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | pohled z pravé strany |
| --- | --- |
| OP1 | první pole |
| druhé pole | OP2 |

### Fotodokumentace

| křídlo OP2 vpravo | pohled z levé strany |
| --- | --- |
| NK a římsa vlevo | krajnice zábradí vlevo |
| krajnice a zábradlí vpravo | proti směru staničení |

## Běžná prohlídka 21.04.2021            36311-3

Datum prohlídky: 21.04.2021
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - trhliny, vápenné výluhy, stopy po zatékání, degradace zdiva (ve větší míře u OP1) 
- křídla - rozpad zdiva vpravo u OP2 (vymleté zdivo)

Izolační systém
- poruchy - stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně degradace zdiva s obnaženou korodující výztuží (vpravo), olámané boční hrany

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - degradace povrchu, vlevo olámaná spodní hrana
- vozovka - převrstvení
- na krajnicích uchycené nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - deformované díly a koroze (vpravo), vlevo zcela zničené po dopravní nehodě, řeší se oprava!! 
- současně na začátku mostu chybí ev.číslo a DZ omezující zatížitelnost

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezený (nízká výška nad korytem)
- naplaveniny ve středu koryta

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- osadit zábradlí na pravé straně!!! současně vyměnit zábradlí na levé straně
   Skupina: běžná stav.-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

- osadit DZ a ev.číslo na začátku mostu
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

- sanovat poškozená místa opěr a křídla (vpravo u OP2)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Svitavy.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | pohled z pravé strany |
| křídlo OP1 vlevo | křídlo a čelní zídka vlevo u OP2 |

### Fotodokumentace

| křídlo a OP2 vpravo | křídlo OP1 vpravo |
| --- | --- |
| OP1 | OP2 |
| NK | NK vpravo |

### Fotodokumentace

| římsa vpravo | koryto |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo | zábradlí vpravo |
| vozovka | zábradlí vpravo |

## Běžná prohlídka 22.04.2022            36311-3

Datum prohlídky: 22.04.2022
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - trhliny, vápenné výluhy, stopy po zatékání, degradace zdiva (ve větší míře u OP1) 
- křídla - rozpad zdiva vpravo u OP2 (vymleté zdivo)

Izolační systém
- poruchy - stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně degradace zdiva s obnaženou korodující výztuží (vpravo), olámané boční hrany

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - degradace povrchu, vlevo olámaná spodní hrana
- vozovka - převrstvení
- na krajnicích uchycené nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - vlevo deformované díly bez ukotvení a koroze

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezený (nízká výška nad korytem)
- naplaveniny ve středu koryta

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- vyměnit zábradlí na levé straně
   Skupina: běžná stav.-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

- sanovat poškozená místa opěr a křídla (vpravo u OP2)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Svitavy.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | křídlo OP1 vpravo |
| OP1 | OP1 |

### Fotodokumentace

| OP2 | křídlo OP2 a NK vpravo |
| --- | --- |
| NK | NK |
| NK vpravo | koryto |

### Fotodokumentace

| zábradlí vpravo | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo na konci | vozovka |

## Hlavní prohlídka 11.06.2022            36311-3

Datum prohlídky: 11.06.2022
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 218/2018
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru z Moravské Chrastové na Brněnec (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 28.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy bez provedení sond nelze zjistit, založení pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry jsou masivní, betonové s úložnými prahy a cementovou omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla jsou krátká rovnoběžná betonová s cementovou omítkou, plynule navazující na regulaci vodoteče s nábřežními zdmi.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Nosná konstrukce je na opěrách uložena přímo. 
Mostní závěry jsou podpovrchové, nebo zcela chybí.

Izolační systém
Hydroizolace je pravděpodobně vanová do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Most je kolmý, světlost kolmá 5,40 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový rošt, 5ks trámů š/v=20/38 cm, osově 1,00 m, konstrukční v. 0,40 m, koncové příčníky. Pohledové plochy krajních trámů jsou opatřeny cementovou omítkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka je asfaltová š. 7,40 m, příčný sklon oboustranný, podélný sklon proti směru staničení. Krajnice zpevněná asfaltová.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Obě římsy jsou železobetonové monolitické v. 0,12 m s omítkou, s přesahy nadbetonované 0,20 m.

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí je po obou stranách ocelové s horizontální výplní 2 madly trubkové, v. 1,00 m - 2 pole.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostě jsou osazeny svislé dopravní značky č.B13 (11 t) a dodatkovou tabulku č.E05 (18 t), omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.

Cizí zařízení na mostě
Není pozorováno.

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
Nejsou provedeny.

Území pod mostem a přístupové cesty
V území pod mostem se nachází regulované koryto Bělského potoka.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
- v mostním listu chybí základní údaje s popisem konstrukce mostu

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- beze změn
- vodorovné trhliny v místě úložného prahu a pod ním 
- degradace betonu, opady omítnutí 
- lokálně průsaky a vápenné výluhy v trhlinách, místy zelené zbarvení

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- zhoršení stavu, pokračuje zatékání mostovkou 
- jsou patrné průsaky a vápenné výluhy pod římsami, průsaky do spodní stavby
- poruchy těsnosti, lokální mokré stopy po zatékání zejména na okrajích NK
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- zhoršení stavu, pokračuje zatékání na okrajích mostovky a na úložné prahy 
- krajní trámy na obou stranách mostu potečené, průsaky pod římsami, vápenné výluhy, zelené zbarvení omítky 
- u krajních rámů odkrytá korodující hlavní výztuž 
- deska mostovky, drobně opadané krycí vrstvy, místy koroze třmínků výztuže

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- převrstvená cca 0,15 m nad úroveň římsy (přitížení nosné konstrukce)
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- průsaky v omítce pod římsou, narušený povrch omítky, výluhy
- poruchy v místech nepřiznaných dilatací, počínající trhlinky 
- zvětralý beton horních ploch říms (degradace betonů), uchycena drobná vegetace a výkvět
- místy odpadnutý beton spodní hrany římsy (prorýsovaná koroze výztuže)

Odvodňovací zařízení
- funkční, bez závad

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí 
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům (nevhodné zakončení zábradlí na levé straně)
- na začátku mostu na pravé straně vychýlené sloupky a deformovaná madla nárazem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- bez závad

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- bez závad

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- pod mostem koryto potoka s bahnitým náplavem (více podél OP2)
- svahy jsou porostlé drobnou náletovou vegetací 
- přístup pod most dobrý

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

Odtěžit nánosy naplavenin a vyčistit území pod mostem od zachycené vegetace.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Opravit a vyrovnat deformované zábradelní díly na pravé straně mostu, příp. výměna konstrukce zábradlí odpovídající normě ČSN 73 6203.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vytvořit dilatace v římsách, opravit silně poškozené části. Sanovat povrch říms a opatřit hydrofobním nátěrem.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Ošetření korodující výztuže trámů, vytvoření krycí vrstvy vhodnou sanační metodou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vzhledem k nejasnému původu hodnot zatížitelnosti mostu ověřit zatížitelnost statickým výpočtem.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit generální opravu a sanaci mostního objektu včetně výměny hydroizolace.
   Skupina: rekon.,přestav-výhledově      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky byly projednány se zadavatelem prohlídky a majetkovým správcem, odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje paní Jitkou Tobkovou, odd. MS-Litomyšl.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 11.0   Vr: 18.0   Ve: 61.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaté z mostního pasportu a dále nebyly redukovány koeficientem stavebního stavu alfa.
Způsob stanovení zatížitelnosti mostu není přesně znám, hodnoty zatížitelnosti jsou nedůvěryhodné, a proto doporučuji zajistit statický přepočet zatížitelnosti mostu.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru popisu. | Pohled proti směru popisu. |
| --- | --- |
| Pohled z levé strany. | Pohled z pravé strany. |
| Opěra na začátku mostu. | Opěra na konci mostu. |

### Fotodokumentace

| Podhled nosné konstrukce. | Levá strana mostu. |
| --- | --- |
| Pravá strana mostu. | Mostní římsa na levé straně. |
| Mostní římsa na pravé straně. | Vozovka na mostě. |

### Fotodokumentace

| Označení mostu, na začátku. | Označení mostu, na konci. |
| --- | --- |
| Území pod mostem. | Výškové nerovnosti krytu vozovky. |
| Poruchy PKO konstrukce zábradlí. | Deformovaná a zohýbaná konstrukce mostního zábradlí vpravo. |

### Fotodokumentace

| Stav podhledu NK. | Opady krycí vrstvy, obnažená výztuž krajního trámu vlevo. |
| --- | --- |
| Opady krycí vrstvy, obnažená výztuž krajního trámu vlevo. | Odvrty diagnostického průzkumu na krajním nosníku. |
| Stav OP1. | Stav OP2. |

### Fotodokumentace

| Na povrchu mostních říms uchycen výkvět. | Uchycena drobná vegetace na římsách. |
| --- | --- |
| Průsaky, zelené zbarvení pod římsou, vlevo. | Náplav v korytu vodoteče. |
| Vtoková strana objektu. | Výtoková strana objektu. |

## Běžná prohlídka 22.05.2023            36311-3

Datum prohlídky: 22.05.2023
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brněnec      Brněnec
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1926
Liniové staničení [km]: 1.211   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - trhliny, vápenné výluhy, stopy po zatékání, degradace zdiva (ve větší míře u OP1) 
- křídla - rozpad zdiva vpravo u OP2 (vymleté zdivo)

Izolační systém
- poruchy - stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně obnažená korodující výztuž (vpravo), olámané boční hrany

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - degradace povrchu, vlevo olámaná spodní hrana
- vozovka - převrstvení
- na krajnicích uchycené nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - vlevo deformované díly bez ukotvení a koroze!!!

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezený (nízká výška nad korytem)
- naplaveniny ve středu koryta

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- vyměnit zábradlí na levé straně!!!
   Skupina: běžná stav.-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

- sanovat poškozená místa opěr a křídla (vpravo u OP2)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Svitavy.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z pravé strany | pohled z levé strany |
| OP1 a NK | NK |

### Fotodokumentace

| OP2 a NK | OP2 a NK vpravo |
| --- | --- |
| NK vpravo | zábradlí a vozovka vpravo |
| zábradlí vlevo | koryto |

### Fotodokumentace

| koryto na vtoku | římsa a NK vpravo |
| --- | --- |